## Slide 1
Samples | Au (wt%) | Fe (wt%) | Mn (wt%) | Pt (wt%) | Zr (wt%)
MOF-808(Zr/Fe)-PEG | / | 4.3 | / | / | 15.4
MOF-808(Zr/Fe)-AuNP-PEG | 2.5 | 4.2 | / | / | 14.2
MOF-808(Zr/Fe)-Mn-PEG | / | 3.6 | 3.4 | / | 12.0
MOF-808(Zr/Fe)-AuNP-Mn-PEG | 2.5 | 4 | 3.6 | / | 12.5
CA@MOF-808(Zr/Fe)-PEG | / | 3.7 | / | 3.6 | 10.4
CA@MOF-808(Zr/Fe)-AuNP-PEG | 1.8 | 3.9 | / | 3.9 | 10.0
CA@MOF-808(Zr/Fe)-Mn-PEG | / | 3.6 | 5.6 | 2.6 | 10.7
CA@MOF-808(Zr/Fe)-AuNP-Mn-PEG | 1.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 19.0